附件2

2020年农用薄膜产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于农用薄膜产品质量广西监督抽查。监督抽查产品范围包括聚乙烯吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 5 | 505 | / |
| 分类名称 | 农业生产资料 | 农用薄膜 | / |

2.2 产品种类

按产品执行标准分为两大类：农业用聚乙烯吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜；按用途可分为农用棚膜（见本细则2.2.1）和地面覆盖薄膜（见本细则2.2.2）。

2.2.1 农业用聚乙烯吹塑棚膜分类

2.2.1.1  2020年平7月1日前生产的农业用聚乙烯吹塑棚膜执行标准GB  4455-2006。

按产品透明性分透明型（Ⅰ型）、半透明型（Ⅱ型）和不透明型（Ⅲ型）。

按产品功能分为聚乙烯普通棚膜（A类）、聚乙烯耐老化棚膜（B类）和聚乙烯流滴耐老化棚膜（C类）三类。

2.2.1.2  2020年平7月1日后生产的农业用聚乙烯吹塑棚膜执行标准GB/T 4455-2019。

按产品透明性分透明型（Ⅰ型）、散光型（Ⅱ型）和半透明型（Ⅲ型）。

按产品功能分为普通棚膜（A类）、耐老化棚膜（B类）和流滴耐老化棚膜（C类）三类。

2.2.2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

地膜按覆盖使用时间分为两类：Ⅰ类为耐老化地膜、Ⅱ类为普通地膜，见表2。

表2

| 类别 | 标称厚度，mm | 覆盖使用时间，d |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0.010、0.012、0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.025 | ≥180 |
| Ⅱ | 0.010、0.012、0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.025、0.030 | ≥60 |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则

3.1农业用聚乙烯吹塑棚模

以挤出吹塑法生产的作为农业用塑料大、中、小棚和温室透光覆盖材料使用的各种聚乙烯薄膜。

3.2聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

以聚乙烯树脂为主要原料，可加入必要助剂用吹塑法生产的用于地面覆盖的薄膜。

4 企业规模划分

根据农用薄膜产品行业的实际情况，生产企业规模以农用薄膜产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表3：

表3

| 企业农用薄膜产品生产规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ＞10 000 | 5 000≤且≤10 000 | ＜5 000 |

5 检验依据

GB/T 4455  农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1现场抽样

6.1.1 抽样型号或规格

本细则2.2款中涉及的农用棚膜和地面覆盖薄膜各抽取一种规格。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（要注意产品有效日期）。

在生产企业抽样时，拟被抽规格产品的抽样基数应不少于500公斤。随机抽取三卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4m2），将三块薄膜按编号1、2、3标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。

在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与在企业成品库抽样时相同。

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.1.3 样品处置

抽样后，样品用塑料袋或其它包装。抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样者签字确认。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

样品应贮存在于干燥、阴凉、清洁的库房内，堆放整齐，不得使薄膜挤压变形或损伤。距热源不小于1m。

运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

6.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.1.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的农用薄膜产品销售总额。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划检查的产品，如计划检查“农用薄膜”，应记录被检查企业的所有农用薄膜产品销售总额。

在规格栏中注明薄膜种类（见2.2要求）和规格尺寸。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

6.2网络抽样

6.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

6.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

6.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

（1）农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目及重要程度分类见表4。

表4检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455 | GB/T 4455 | ● |  |
| 2 | 断裂伸长率/断裂标称应变 （纵、横向） | GB/T 4455 | GB/T 4455 | ● |  |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 4455 | GB/T 4455 | ● |  |
| 4 | 透光率* | GB/T 4455 | GB/T 4455 |  | ● |
| 5 | 雾度* | GB/T 4455 | GB/T 4455 |  | ● |
| 6 | 流滴性能* | GB/T 4455 | GB/T 4455 |  | ● |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |
| 备注 | *按相应标准要求 |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

② 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（2）聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目及重要程度分类见表5。

表5检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735 | GB 13735 | ● |  |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735 | GB 13735 | ● |  |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735 | GB 13735 | ● |  |
| 4 | 厚度 | GB 13735 | GB 13735 |  | ● |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

② 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 综合判定原则

8.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

8.2当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年农用薄膜产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年农用薄膜产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。”

8.4当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年农用薄膜产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。