不锈钢真空杯产品质量国家监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品22个及与之配套的与食品接触的橡胶件和塑料件各30个，其中11个样品及与之配套的与食品接触的橡胶件和塑料件各15个作为检验样品，11个样品及与之配套的与食品接触的橡胶件和塑料件各15个作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温效能 |  |  |  | GB/T 29606-2013 6.8 |
| 2 | 耐冲击性 |  |  |  | GB/T 29606-2013 6.9 |
| 3 | 接触食品用不锈钢 | 感官要求 |  |  | GB 4806.9-2016 4.2 |
|  |  | 理化指标 |  | 砷 | GB 31604.38-2016第二部分或 GB 31604.49-2016第二部分 |
|  |  |  |  | 镉 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |
|  |  |  |  | 镍 | GB31604.33-2016或 GB 31604.49-2016第二部分 |
|  |  |  |  | 铬 | GB31604.25-2016 或 GB 31604.49-2016第二部分 |
|  |  |  |  | 铅 | GB 31604.34-2016 第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 4 | 接触食品的橡胶制件 | 感官要求 |  |  | GB 4806.11-2016 4.2 |
|  |  | 理化指标 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇,50%乙醇) |  | GB 31604.8-2016 |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
|  |  |  | 重金属(以Pb计) |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 接触食品的塑料制件 | 感官要求 |  |  | GB 4806.7-2016 4.2 |
|  |  | 理化指标 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇) |  | GB 31604.8-2016 |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
|  |  |  | 重金属(以Pb计) |  | GB 31604.9-2016 |
|  |  |  | 脱色试验 |  | GB 31604.7-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29606-2013  不锈钢真空杯

GB 4806.9-2016  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11-2016  食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。