附件三

企业明示质量要求与国家（行业）标准

偏离指标质量安全分析

1．PVC-U排水管

密度：大部分未作规定，实际检测发现密度值较标准值增高，原因生产配方添加物过多造成，此项指标增高易导致产品脆性增加。

维卡软化温度：均明显低于国家标准，此项指标偏低影响管材的热稳定性能，室外或高温环境下使用易变形、损坏。

拉伸屈服强度：均明显低于国家标准，原因生产配方添加物过多造成，此项指标要求降低易导致产品脆性增加，强度降低。

落锤冲击试验：实验条件中落锤重量减小、冲击高度降低、试验温度由0℃变为常温、指标要求也降低。此项指标要求降低易导致产品运输过程、施工现场破损率增加，造成使用方经济损失，产品使用年限减少。

2．给水用聚乙烯（PE）管材

平均外径、壁厚：低于标准要求，导致管材单位米重降低。

静液压强度：远低于国家标准要求的试验时间，环向应力也低于国家标准要求。此项指标出问题会出现使用过程中破裂、爆裂、漏水、渗水。

断裂伸长率、纵向回缩率：此项指标要求降低易导致产品脆性增加，强度不稳定。