附件3

抽样检测不合格混凝土原材料情况表

| 序号 | 供应单位名称 | 产品名称 | 规格 | 合格证编号 | 检验依据 | 不合格项目 | 采购单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山市丰润区鹏利达建材厂 | 粉煤灰 | F类Ⅰ级 | 2019081402 | GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | 细度和烧失量 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 |
| 2 | 天津市蓟州区万本祥建材经营部 | 矿粉 | S95 | GL00213 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 氯离子（质量分数） | 北京懋隆混凝土有限责任公司 |
| 3 | 天津市望远商贸有限公司 | 矿粉 | S95 | GL00223 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 氯离子（质量分数） | 北京新奥混凝土集团有限公司 |
| 4 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 矿粉 | S95 | 95-206 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 氯离子（质量分数） | 北京承顺成混凝土有限公司 |
| 5 | 遵化市鼎泰建材有限公司 | 矿粉 | S95 | 2019-08-13-937 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 氯离子（质量分数） | 北京潼潮混凝土有限公司 |
| 6 | 三河市海有物流有限公司 | 矿粉 | S95 | TLJC-22-05 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 氯离子（质量分数） | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 |
| 7 | 唐山同智德源商贸有限公司 | 矿粉 | S95 | 20190804 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 烧失量（质量分数） | 北京京首建混凝土搅拌站 |
| 8 | 三河市兴达开元建材有限责任公司 | 矿粉 | S95 | 20190819 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 烧失量（质量分数） | 北京惠德混凝土有限公司 |
| 9 | 北京利达基业商贸有限责任公司 | 矿粉 | S95 | S1900642 | GB/T18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 | 流动度比、活性指数、烧失量（质量分数） | 北京班诺混凝土有限公司 |